Super АНТИСЕПТИК		                ТУ 2499-006-23118566-2001*

Средство усиленной биозащиты

древесины и материалов на её основе

ХМ-11.2

назначение. Усиленная защита деревянных строительных конструкций от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами, в т. ч. морскими) в условиях IV-XVIII классов службы по ГОСТ 20022.2. Объекты защиты: деревянные конструкции, подверженные воздействию атмосферных осадков, капельно-жидкостному увлажнению, а также древесины в условиях её непосредственного контакта с грунтом и водой (сваи, деревянные детали опор линий связи и электропередач, заборные и дорожные столбы, шпалы, лаги утопленные в грунт, настилы мостов, рудничные стойки, деревянные кровли, деревянные контейнеры, обшивка срубов, фронтонов, деревянные элементы теплиц и т.п.)

свойства.  Препарат «ХМ-11.2» водорастворимый, 2-х компонентный, невымываемый антисептик, обеспечивающий максимальную фиксацию защитного средства в древесине и этим усиливающий свою биозащитную эффективность. Без запаха, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина склеивается и окрашивается. Защищённая Super антисептиком «ХМ-11.2» древесина приобретает повышенную стойкость к воздействию биологических агентов её разрушения (бактерий, грибов, насекомых, моллюсков, ракообразных) в условиях активного воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги, загрязнений органического характера, речной, болотной и морской воды. Пропитка деревянных конструкций Super антисептиком «ХМ-11.2» увеличивает срок их службы от 35 до 50 лет в зависимости от поглощения (удержания) препарата древесиной и условий её эксплуатации.

сертификация. Super антисептик «ХМ-11.2», выпускаемый по ТУ 2499-006-23118566-2001*, имеет ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» о соответствии действующим санитарным нормам и правилам, СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА на партию продукции испытательной лаборатории ЗАО «Антисептик».

технология применения.  Пропиточный раствор наносится на очищенную от пыли, мела, извести, краски и т.п. поверхность древесины ровным слоем без пропусков с помощью кисти, валика или распылителя за 2-3 раза с перерывом между обработками не менее 2-х часов или погружением в раствор антисептика на 5-10 минут. Для получения наилучшего результата по параметрам биозащищённости и приобретения качества импрегнированной древесины её обработку рекомендуется производить способом «вымачивания» (В), «прогрев-холодная ванна» (ПВ), «вакуум-атмосферное давление» (ВАД) и др. по ГОСТ 20022.6. При этом качество пропитки характеризуется фактическим удержанием пропиточного раствора древесиной. Если заданное удержание раствора не обеспечено за один пропиточный цикл, то пропитку следует повторить до обеспечения нормативного удержания раствора древесиной. Температура пропиточного раствора должна быть не ниже +10С и не выше +50С. Пропитка мёрзлой и обледенелой древесины не рекомендуется. На период фиксации антисептика в древесине (5-10 дней после пропитки) её необходимо оберегать от прямого воздействия атмосферных осадков, капельно-жидкостного увлажнения и быстрого высушивания. В этот период древесину уже можно использовать для производства работ. Не допускать попадания препарата на конструкции и материалы, не подлежащие пропитке.

норма расхода. При пропитке древесины способом нанесения на поверхность кистью, валиком, распылением, погружением в раствор, расход пропиточного раствора 500 г/м2. При пропитке древесины способом глубокого импрегнирования расход пропиточного раствора 60 – 140 кг/м3. Параметры защищённости применительно к конкретному объекту защиты устанавливают по ГОСТ 20022.0 в зависимости от условий эксплуатации, пропитываемости древесины и её сортамента.

техника безопасности. Super антисептик «ХМ-11.2» пожаро--и взрывобезопасен, токсичен. Растворы Super антисептика «ХМ-11.2» относятся к малоопасным веществам (класс опасности IV). К работе с Super антисептиком «ХМ-11.2» допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение правилам обращения с химикатами. Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки, респираторы. При попадании на кожу и в глаза – обильно промыть водой. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Соблюдать правила личной гигиены, по окончании работ принять душ.

хранение.   Растворы Super антисептика «ХМ-11.2» хранят в отапливаемом помещении в закрытых маркированных резервуарах.                 Гарантийный срок хранения растворов Super антисептика ХМ-11.2» 12 месяцев с даты изготовления.

| упаковка. | В полимерных вёдрах по 2,5 кг, 5 кг. В полимерных вёдрах по 20 кг. В бумажных 4-хслойных мешках с п/э вкладышем по 20 кг. | По требованию, возможна упаковка Super антисептика «ХМ-11.2» в тару заказчика, а также поставка готовых рабочих растворов в полимерных канистрах по 10 л, 20 л, 30 л и ст. бочках по 200л. |
| --- | --- | --- |

* Технические условия с действующими изменениями.

191036, Россия, СПб, 4-я Советская ул., 5, 6-Этаж

Телефон (812) 717.47.02

Телефон/факс 717.45.52, 717.06.65

http: www.Antiseptikspb.ru

http: www.Antiseptik.Spb.ru

E-mail: Propitka@antiseptikspb.ru

ОГНЕБИОЗАЩИТА

СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ