FERUMPROTECT-201@classic

классическая полуматовая грунт-эмаль «3 в 1» ускоренной сушки для защиты и декора металлоизделий

______________________________________________

Тип: антикоррозионная грунт-эмаль по чистому и ржавому металлу (глубина коррозии до 40 мкм), применяемая как самостоятельное покрытие, либо в качестве антикоррозионной грунтовки

Разбавитель: FERUMPROTECT-1K, ксилол, Р-4

Назначение:  грунт-эмаль «3в1» FERUMPROTECT-201@classic предназначена для антикоррозионной защиты металлоконструкций и других металлических поверхностей из черной стали, эксплуатируемых внутри и снаружи зданий. Применяется как самостоятельное покрытие. Может использоваться в качестве антикоррозионной грунтовки и перекрываться различными эмалями и составами, например алкидными, алкидно-модифицированными, уретановыми, акриловыми и прочими эмалями, в т.ч. водо-разбавляемыми красками и составами (например, огнезащитными составами).

Типичное применение: окраска предварительно подготовленных металлоконструкций колонн, ферм, опор, и прочих элементов при возведении  каркасных и прочих конструктивных типов зданий и сооружений, в соответствии с проектной документацией по антикоррозионной защите; окраска кованых, сварных металлоизделий, оборудования и т.п.

Объекты применения: сооружения жилищного, промышленного и гражданского строительства, ТРК, ТРЦ, аэропорты, вокзалы, склады, образовательные и дошкольные учреждения, медучреждения, объекты пищевой промышленности, подсобные хозяйства и т.п..

Система покрытий:

Рекомендуемые толщины системы:

В качестве самостоятельного покрытия

| Порядок | Материал | Кол-во слоев | Толщина слоя (сух.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FERUMPROTECT-201@classic | 2-3 слоя | 100-160 мкм |

В комплексе с покрывным материалом

| Порядок | Материал | Кол-во слоев | Толщина слоя (сух.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FERUMPROTECT-201@classic | 1 слой | 40-60 мкм |
| 2 | Эмаль FERUMPROTECT | 1-2 слоя | 60-80 мкм |

Подготовка поверхности:  Окрашиваемая металлическая поверхность должна быть сухой и обеспыленной. От крупной окалины и ржавчины поверхность очищают вручную или механически  абразивными материалами, в труднодоступных местах скребками. Остатки ржавчины нейтрализуют преобразователем ржавчины FERUMPROTECT. Очищенную поверхность обезжиривают, при необходимости, обезжиривателем FERUMPROTECT, нефрасом C4-150/200 или другими подходящими органическими растворителями, не оставляющими жирных следов на поверхности.

Подготовка материала к нанесению: перед применением состав FERUMPROTECT-201@classic выдержать при комнатной температуре (22,0±3)°С не менее суток, тщательно перемешать, при необходимости откорректировать вязкость разбавителем. Разбавитель вводить постепенно с шагом в 1% от массы состава, т.е. добавлять по 250 мл. на ведро 25 кг., до получения требуемой консистенции, количество введения контролировать и протоколировать. Внимание! При длительном хранении состав может  загущаться, что не является браковочным признаком, произвести разбавление согласно инструкции выше и механическое перемешивание дрель-миксером при средних оборотах.

Инструкция по нанесению: нанесение производить при температуре не ниже +5°С (температура подложки не менее, чем на 2-3 °С выше точки росы), относительная влажность воздуха не более 80%.  Наносить кистью, валиком, воздушным или безвоздушным распылением в 1-3 слоя с промежуточной сушкой не менее 6 часов до получения необходимой толщины покрытия. Тщательно прокрашивать неровности, углы, кромки. После окончания работ инструменты очистить разбавителем.

Измерение толщины слоя покрытия: Толщину каждого мокрого (неотвержденного) слоя покрытия во время окрасочных работ измеряют отдельно. Для измерений используют толщиномер-гребенку для измерения мокрых пленок. Для измерения толщины сухого слоя покрытия используют магнитные толщиномеры неразрушающего контроля.

Режим сушки: высыхание каждого слоя — не более 6 часов, выдержка между слоями — не менее 6 часов, выдержка перед нанесением дополнительного защитно-декоративного слоя — не менее 2 суток, набор прочностных характеристик покрытия — не более 3 суток.

Состав:  модифицированное алкидное связующее, пигменты, наполнители, растворители, целевые добавки.

Меры предосторожности:  При выполнении окрасочных работ следует руководствоваться требованиями безопасности, установленными ГОСТ 12.3.035-84 «ССБТ Работы окрасочные. Требования безопасности».

Гарантийный срок хранения и транспортировка: Гарантийный срок хранения краски- 12 месяцев с даты изготовления при условии сохранения герметичности тары и температуре хранения от +0°С до +50°С.

Цвет: белый, желтый, зеленый, красный, светло-серый, серый, синий, черный, шоколадный

Фасовка: 0,8 кг, 2,7 кг, 18 кг, 20 кг, 50 кг

Официальный сайт: ferumprotect.ru

Горячая линия: 8 800 700-67-15    e-mail: fp@ferumprotect.ru

Произведено в РОССИИ под контролем ООО «ТД «ТЕХНОДЕКОР»  г.Ярославль, ул.Гоголя, 20

Индекс производственной плащадки завода-изготовителя указан на стикере:

(Я) ООО «ТД «ТЕХНОДЕКОР» г.Ярославль, ул.Гоголя, 20

(Ч) ООО «ТПП «ТЕХНОДЕКОР»  г.Чебоксары, Базовый проезд, 6а

По вопросам коммерческих поставок обращаться: dealer@ferumprotect.ru