**Краска ФАСАДНАЯ ЛАТЕКСНАЯ**

****

* Матовая, ярко-белая, укрывистая,
* Водо- и атмосферостойкая,
* Устойчива к мытью,
* 3 класс по DIN EN 13300.

Водно-дисперсионная ярко-белая акриловая краска с высокой кроющей способностью. Предназначена для фасадов зданий под навесом без прямого попадания воды. Образует матовое покрытие, обладающее водо- и атмосферостойкостью. Устойчива к мытью с неабразивными моющими средствами. Легко наносится, быстро и качественно окрашивает поверхность. Предназначена для окрашивания фасадов зданий, стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Наносится на кирпичные, бетонные, цементные, гипсовые оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ПГП и стекловолокнистые обои.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Цвет | белый, колеруется по каталогам БОЛАРС |
| Основа | акриловая |
| Коэффициент белизны | 95% |
| Условная светостойкость | не более 5% |
| Время высыхания | 1 час |
| pH | 8,0 – 9,0 |
| Расход | 90 г/м2 |
| Стойкость к статическому воздействию воды | 24 часа |
| Температура проведения работ | +5°С...+35°С |
| Температура эксплуатации | -40°С...+60°С |
| Морозостойкость при транспортировке | не менее 5 циклов |

**Фасовка и хранение**

Поставляется в пластиковых ведрах по 3, 7, 15 и 40 кг. Срок годности 2 года со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке производителя.