|  | СУПЕРГРУНТ 70, 100, 200 ООО «БАЛТИКОЛОР» г.Химки, Вашутинское ш., 17Б т. +7(495) 225-45-94 www.superdecor.ru E-mail: torg.expert@yandex.ru |
| --- | --- |

Супергрунт 70 (ВД-АК-003); Супергрунт 100 (ВД-АК-002);

Супергрунт 200 (концентрат) (ВД-АК-001)

Супергрунт 70+Антисепт (ВД-АК-006); Супергрунт 100+Антисепт (ВД-АК-005)

Универсальная грунтовка.

Готовая к применению, быстросохнущая полимерная эмульсия.

Предназначена для первичной обработки поверхности.

| СВОЙСТВА: грунтовочный состав на основе финской (CH POLIMER OY) полимерной дисперсии прозрачный при высыхании, без запаха обладает хорошей адгезией и проникающей способностью легко наносится, быстро сохнет безвреден, не содержит токсичных и горючих растворителей! паропроницаем, даёт «дышать» помещению не препятствует высыханию обрабатываемой поверхности |  |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для первичной обработки гигроскопичных (хорошо впитывающих влагу) оснований

- для внутренних работ СУПЕРГРУНТ 70, 100, 200

- для наружных работ СУПЕРГРУНТ 100, 200

- для сильно пористых и гигроскопичных поверхностей СУПЕРГРУНТ 100, 200

- для слабо мелящих поверхностей СУПЕРГРУНТ 70, 100

- для поверхностей, пораженных грибком или плесенью СУПЕРГРУНТ 70 + Антисепт, СУПЕРГРУНТ 100 + Антисепт

- в качестве грунта глубокого проникновения рекомендуем использовать СУПЕРГРУНТ 100 или СУПЕРГРУНТ 70.

- СУПЕРГРУНТ 200(концентрат) рекомендуется разводить водой 1:2 для наружных работ и сильнопористых поверхностей или 1:3 для внутренних работ и слабо пористых поверхностей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- поверхность очистить от пыли и отслаивающихся частиц

- жирные пятна обезжирить

- пятна от ржавчины зачистить и обработать антикоррозионным составом

НАНЕСЕНИЕ:

- СУПЕРГРУНТ наносится   на сухую поверхность

- температура при проведении работ и последующих 48 часов не должна опускаться ниже +5 °С

- перед применением СУПЕРГРУНТ рекомендуется тщательно перемешать

- равномерно нанести при помощи валика, щетки или кисти на обрабатываемую поверхность

- поверхности с повышенной гигроскопичностью при необходимости обработать 2 раза

- следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего

- инструмент промыть водой сразу после окончания работы

- последующие операции с поверхностью, обработанной СУПЕГРУНТОМ проводить только после её высыхания (минимум 3 часа при +20 °С и относительной влажности воздуха 60%)

- промежуток времени между окончанием высыхания грунтовки и началом покрасочных или штукатурных работ не должен быть очень длительным, чтобы избежать оседания на поверхности пыли.

- СУПЕРГРУНТ 200 (концентрат) разбавляется водой 1:2 (для наружных работ и крупно пористых поверхностей) или 1:3 (для внутренних работ и слабо пористых поверхностей)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Ориентировочный расход при нанесении в 1 слой:

| № п/п | Материал окрашиваемой поверхности |  | Расход кг/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | бетон, штукатурка, дерево, шифер и пр. |  | 0,07-0,15 |

Разбавитель	не рекомендуется (для СУПЕРГРУНТ 200(концентрат) – вода)

Время высыхания	"на отлип" 30 - 60 минут, до полного высыхания не менее 3 часов (В зависимости от температуры и влажности, минимум 3 часа при +20 °С и относительной влажности воздуха 60%).

Сухой остаток	СУПЕРГРУНТ 70 -  не менее 7%

СУПЕРГРУНТ 100 - не менее 12%

СУПЕРГРУНТ 200 - не менее 17%

Плотность	~ 0,9 кг = 1 л

Чистка инструмента	водой с содой и мылом или моющими средствами не дожидаясь высыхания

Хранение	защищать от замерзания. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 24 месяцев со дня изготовления.

Токсичность	экологически безвреден, без запаха

Стандарты	ТУ 2316-001-23522126-2012 и ГОСТЫ

ФАСОВКА:

СУПЕРГРУНТ фасуется

- 1 кг

- 5 кг

- 10 кг

- 30 кг.

ГАРАНТИИ:

- изготовитель гарантирует высокое качество и потребительские свойства продукта, соответствие спецификациям, и строгое соблюдение ТУ, при использовании его потребителем по назначению и при соблюдении рекомендованных правил хранения и применения продукта.

- изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией.

- работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП).

- инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя.

- изготовитель оставляет за собой право изменять показатели продукции в ходе технического совершенствования.

- в каждом конкретном случае применения, имеющем отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем

- инструкция производителя носит рекомендательный характер.