**Грунт SIL-PRIMER QUARTZ**

****

* Пропитывающий, укрепляющий, укрывистый,
* Высокая паропроницаемость,
* Препятствует появлению высолов,
* Повышает адгезионный контакт с основанием .

Предназначен для повышения адгезионного контакта и снижения впитывающей способности оснований для последующего нанесения декоративных штукатурок как на силиконовой, так и на акриловой основе. Применяется для придания дополнительной водостойкости поверхностям, подверженным солевым выцветам или воздействию влаги. Применяется для обработки бетонов, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, гипсокартонных и древесностружечных плит, прочных окрасочных покрытий. Используется в системах утепления фасадов перед нанесением декоративного финишного слоя. Для внутренних и наружных работ.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Цвет | Белый, колеруется по каталогам БОЛАРС |
| Время высыхания | 2 часа |
| Отделочные работы | через 12 часов |
| pH | 8,0 – 9,0 |
| Расход  | 250 г/м2 |
| Стойкость к воде | не менее 24 часов |
| Температура проведения работ | +5°С...+30°С |
| Температура эксплуатации | -40°С...+60°С |
| Морозостойкость | не морозостойкий |

**Фасовка и хранение**

Поставляется в пластиковых ведрах по 3, 7, 15 кг, в евробаках по 40 кг. Срок годности 12 месяцев со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке производителя.