Атмосферостойкий акриловый антикоррозионный грунт с отличной адгезией к металлу. Выпускается в 4 цветах.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Для защиты от коррозии предварительно подготовленных поверхностей из черных металлов под покраску акриловыми красками. Может использоваться как самостоятельное покрытие. Для наружных и внутренних работ.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Наносить на сухие, очищенные от пыли, грязи, масел  и ржавчины поверхности. Имеющуюся ржавчину удалить металлической щеткой. Перед применением перемешать. Наносить при температуре  поверхности и окружающей среды не ниже +15°С. Финишную окраску производить через 2 часа после нанесения грунта.

**ДОСТОИНСТВА:**

* без запаха, не токсичен
* пожаровзрывобезопасен
* безвреден для здоровья  и окружающей среды
* отличная  адгезия  (сцепление)  к металлу
* водо- и атмосферостойкость
* образует высокопрочную антикоррозионную  пленку

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

* Расход  : 100-150 г/м²
* Время высыхания: не более 1 часа при t=+20°C и влажности 65%. Все заявленные свойства грунт приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.
* Выпускается в цветах: белый, черный, серый, терракотовый
* Плотность: 1,3 кг/л

**ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:**

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой “зима”. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

**Охрана окружающей среды и утилизация отходов:**Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

ТО-001-49075239-2012 с изм. Свидетельство о государственной регистрации продукции в Роспотребнадзоре.

[Версия для печати](http://www.kraski-raduga.ru/upload/iblock/kartochki-tovara/METAL%20PRIMER.pdf)