**MONARCA®**

**АКРИЛОВАЯ КРАСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ (RAL СТАНДАРТ)**

**ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул/Цвет:****11003****Сигнальный Желтый RAL1003****11014****Слоновая Кость RAL1014****11015****Светлая Слоновая Кость RAL1015****12004****Оранжевый RAL2004****13005****Красное Вино RAL3005****13011****Коричнево – Красный RAL3011****13020****Светофорно – Красный RAL3020****14008****Сигнальный Фиолетовый RAL4008****15002****Синий Ультрамарин RAL5002****15005****Сигнальный Синий RAL5005****16002****Зеленый Лист RAL6002****16005****Зеленый Мох RAL6005****17004****Сигнальный Серый RAL7004****17024****Серый Графит RAL7024****18017****Шоколадно-Коричневый RAL8017****18019****Серо-Коричневый RAL8019****19003****Белый Глянцевый RAL9003****19005****Черный Глянцевый RAL9005****19006****Белый Алюминий RAL9006****19503****Белый Матовый RAL9003****19505****Черный Матовый RAL9005** | **Объем баллона 520 мл****Масса нетто краски 270 г****Объем краски в баллоне под давлением 400 мл****Краткое описание.**Высококачественная быстросохнущая акриловая краска, предназначенная для использования в домашнем хозяйстве, для хобби, рукоделия и поделок. Быстросохнущая формула обеспечивает гладкое однородное покрытие. Полное покрытие и ровный цвет достигаются в 2 слоя. Равномерно распыляется и не растекается по поверхности. Легко наносится в труднодоступных местах. Для внутренних и внешних работ.**Область применения.**Идеальна для использования в домашнем хозяйстве, для рукоделия и поделок. Окрашивает поверхности из дерева, металла, пластика, стекла, камня, бетона, бумаги, картона.**Способ применения.**1. Защитите поверхности, не подлежащие окраске, во избежание окрашивания в процессе работы.
2. Поверхность, подлежащую окраске, следует очистить и обезжирить.
3. Для увеличения адгезии и снижения расхода краски рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность.
4. Наносить краску при температуре от +5ºС до +32ºС.
5. Перед началом работы тщательно встряхните баллон в течение 1-3 минут, пока шарики внутри не начнут свободно перемещаться, издавая характерный стук. Баллон следует держать распылителем вверх. В процессе работы рекомендовано повторять встряхивание.
6. Наносить краску следует с расстояния около 25 см.
7. Для наилучшего результата рекомендовано наносить в несколько тонких слоев с интервалом нанесения 5-15 мин.

**ВНИМАНИЕ!** После использования для очистки клапана переверните баллон вверх дном и распыляйте до прекращения выхода краски и начала выхода бесцветного газа.**Время высыхания.**5-15 минут до нанесения следующего слоя (в зависимости от толщины слоя и внешних условий). Полное высыхание достигается не менее чем через 1 час (в зависимости от толщины слоя и внешних условий)**Очистка.**Минеральными растворителями.**Меры предосторожности.**Огнеопасно! Баллон под давлением! Не давать детям! Не протыкать! Не курить во время применения! Использовать защитные очки, перчатки и СИЗ органов дыхания. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не принимать внутрь. Не вдыхать испарения. Использовать только по прямому назначению в хорошо проветриваемых помещениях. Баллон предохранять от ударов, воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше +50ºС. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать, не сжигать даже использованный баллон. Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.**ОСНОВАНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Основа: | Акриловый полимер |
| Тип ЛКМ: | Краска |
| Тип работ: | Внутренние/внешние работы |
| Температура нанесения: | от +5ºС до +32ºС |
| Время сушки до нанесения следующего слоя: | 5 - 15 минут (в зависимости от толщины слоя внешних условий) |
| Время сушки: | От 60 минут (в зависимости от вида окрашиваемого материала, количества нанесенных слоев, внешних условий) |
| Расход: | До 3 м2 (в зависимости от вида окрашиваемого материала, количества нанесенных слоев, внешних условий) |
| Состав: | Модифицированная акриловая смола, пигменты, функциональные добавки, этилацетат, бутилацетат, диметиловый эфир.Не содержит озоноразрушающих веществ. |
| Масса нетто: | 270 г |
| Объем баллона: | 520 мл |
| Срок годности: | 5 лет в оригинальной упаковке |
| Количество в коробке: | 12 шт. |
| Размер коробки: | 207\*277\*207 мм |
| Вес коробки: | 4,804 кг |

 |

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные вами результаты. В каждом отдельном случае рекомендуется провести предварительное испытание.