**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Для тонирования древесины и защиты от плесени и дереворазрушающих грибков. Увеличивает срок службы деревянных поверхностей (стены, потолки, двери, полы и др.). Рекомендуется для бань, кроме парного помещения. Для внутренних работ.

**ДОСТОИНСТВА:**

* без запаха, не токсична, пожаро-взрывобезопасна
* безвредна для здоровья и окружающей среды
* отличная адгезия (сцепление) к дереву различных пород, фанере
* глубоко проникает в обрабатываемую поверхность
* содержит антисептик
* выгодно подчеркивает текстуру древесины

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

* Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: не более 2-х часов.
* Расход: не более 120 г/м² за один проход, зависит от качества подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения.
* Выпускается в цветах: сосна, дуб, орех, лиственница, махагон, вишня, тик, палисандр, эбеновое дерево.

**СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** 24 месяца от даты изготовления в невскрытой заводской упаковке. Хранить и транспортировать при температуре не ниже +50С.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Загрязнения и возможные грибки, плесень и синеву удалить, затем смыть специальным раствором (например, 1 часть жидкости “Белизна” на 1-3 части воды). Поверхность промыть и просушить. Влажность древесины должна быть менее 20%. Перед применением тщательно перемешать. Первый слой наносить широкой кистью или валиком вдоль волокон. Последующие слои можно наносить кистью, валиком, распылителем. При необходимости разбавить водой не более 5%, работать при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +100С. После получения желаемого цвета поверхность зашлифовать наждачной бумагой зернистостью не более 320 и защитить прозрачным финишным покрытием, например, лаком для дерева «Forwood».

**СОСТАВ:** вода, стирол-акриловая дисперсия, красители, антисептик, целевые добавки.